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КАЧЕСТВЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ИМПОРТЕРА

[bookmark: ДатыИзготовления]Дата изготовления: 2023
Употребить до:        срок годности не ограничен
Производитель: PAVONI ITALIA S.P.A., Via Fermi 24040 SUISIO(BG), Италия.     
Импортер: ИП Ханеня Н.В.
Наименование: Форма силиконовая, 6 ячеек, артикул FR001
Состав: силикон (контактирует с пищевой продукцией).

[bookmark: _GoBack]Минимальная температура: - 40 °C
Максимальная температура: +280 °C

Органолептические показатели:
Привкус водной вытяжки без особенностей, в баллах           0
Интенсивность запаха водной вытяжки, в баллах                  0

Санитарно-химические показатели, токсикологические показатели:

Формальдегид  в водной вытяжке при 80 град. С, мг/дм³                                        (не обнаружено) 
Метанол  в водной вытяжке при 80 град. С, мг/дм³                                                  (не обнаружено) 
Бутиловый спирт  в водной вытяжке при 80 град. С, мг/дм³                                    (не обнаружено) 
Формальдегид в 1 % растворе уксусной кислоты при 80 град. С, мг/дм³               (не обнаружено) 
Бутиловый спирт  в 1 % растворе уксусной кислоты при 80 град. С, мг/дм³          (не обнаружено) 
Бензол в 1 % растворе уксусной кислоты при 80 град. С, мг/дм³                            (не обнаружено) 
Фенол  в водной вытяжке при 80 град. С, мг/дм³                                                      менее 0,005 
Фенол в 1 % растворе уксусной кислоты при 80 град. С, мг/дм³                            (не обнаружено) 
Ацетальдегид в 1 % растворе уксусной кислоты при 80 град. С, мг/дм³                (не обнаружено) 
Ацетальдегид в водной вытяжке при 80 град. С, мг/дм³                                                   (не обнаружено)


По исследованным показателям Форма силиконовая, 6 ячеек, артикул FR001, соответствует требованиям ГН «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» от 30.12.2014 №119, СанНиП «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами».

ИП Ханеня Н.В.
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